34.32 GELAAGD ISOLEREND GLAS

34.32…-. 	GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- GELAAGD KLASSIEK GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 8,5 mm HistoVer extra isolerend extra geluidsisolerend jong klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend, geluidswerend en doorbraakvertragend glas met een licht oneffen structuur.

Voorzien van HistoVer garantiebewijs na oplevering werk.

# Bestelcode: 			HV 2244A

Dikte: 				8,5 mm

U-waarde glas: 		3,2 W/m2.K

LTA-waarde:			74%

ZTA-waarde:			71%

Rw waarde 			37 dB

UV wering: 			99%

Gewicht:			20,3 kg/m2
Veiligheid:			P2a

Levertijd:			3 werkweken

Garantie:			10 jaar (zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.