34.32 GELAAGD ISOLEREND GLAS

34.32…-.	GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- GELAAGD KLASSIEK GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 9,4 mm HistoVer extra isolerend extra veilig jong klassiek glas.

Omschrijving: warmtereflecterend, geluidswerend en doorbraakvertragend glas met een licht oneffen structuur.

Bestelcode: 			HV 2254

Dikte: 				9,4 mm

U-waarde glas: 		3,1 W/m2.K

LTA-waarde:			74%

ZTA-waarde:			71%

Rw waarde 			34 dB

UV wering: 			99%

Gewicht:			20,6 kg/m2
Veiligheid:			P4a

Levertijd:			4 werkweken

Garantie:			10 jaar (zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.