34.32 GELAAGD ISOLEREND GLAS

34.32…-.	GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- GELAAGD KLASSIEK GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 12,5 mm HistoVer extra isolerend sterk geluidsisolerend jong klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend, geluidswerend en doorbraakvertragend glas met een licht oneffen structuur.

Bestelcode: 			HV 2266

Dikte: 				12,5 mm

U-waarde glas: 		3,1 W/m2.K

LTA-waarde:			72%

ZTA-waarde:			69%

Rw waarde			40 dB

UV wering: 			99%

Gewicht:			30,3 kg/m2
Veiligheid:			P2a

Levertijd:			4 werkweken

Garantie:			10 jaar (zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.