34.32 GELAAGD GLAS

34.32…-.	GELAAGD OUD KLASSIEK GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- GELAAGD GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 6,7 mm HistoVer isolerend extra helder oud klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend, doorbraakvertragend glas met een sterk oneffen structuur.

Voorzien van HistoVer garantiebewijs na oplevering werk.

Bestelcode: 			HV 4233

Dikte: 				6,7 mm

U-waarde glas: 		3,4 W/m2.K

LTA-waarde:			79%

ZTA-waarde:			72%

Rw waarde 		 	33 dB

UV wering: 			99%

Gewicht:			15,1 kg/m2
Veiligheid:			 P2a

Levertijd:			 3 werkweken

Garantie:			10 jaar

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.